油墨印刷的干燥技巧

油墨的干燥过程包括两步。第一步，氧化，是这样一个过程，通过它氧与油墨中的油和调墨油结合形成固体。第二步，吸收，通过这一过程，溶剂渗入纸张并允许氧与油或调墨油接触。如果溶剂渗入纸张或涂层的速度不够快，就会降低氧与油和调墨油的反应速度，最终延长干燥时间。印刷操作过程中一般使用这些干燥剂的混合物来同时加速表面和内部干燥以便完成干燥过程。

根据如下的步骤中的一部分，印刷人员就可以克服油墨干燥问题：

1.印刷之前同油墨供应商讨论工作，包括使用的纸张。干燥问题的最好的解决办法就是预防。所有的纸张都不一样。例如，油墨在新闻纸上的干燥与在像SpringhillOpaqueSmooth一类纸张上的干燥就完全不同。

2.在致密表面的纸张上印刷时，要避免使用大豆油基油墨。大豆油是半干（慢）油。

3.保持润版液的PH值在4.0到5.0的范围内。酸度越高（PH值越低），油墨的干燥过程就越慢。

4.当印刷大面积实地时，叠印采用包含干燥剂的调墨油或采用透明的尺寸。

5.对于正在使用的油墨使用推荐量的干燥剂。太多的干燥剂会使油墨增塑，致使它不干燥。

6.在润版液中混合附加的干燥剂可以提高油墨的干燥性能。GrafOSiec就是附加干燥剂的例子，它可以以1%到3%的量添加。

7.在印刷机的收纸端使纸堆更低。

8.使用大颗粒的喷粉来帮助印后的纸张分开，而且允许更多的氧进入并同油和树脂反应。

9.让供应商增加油墨的强度，这样就可以以更薄的墨层印刷，可以更容易的固定和干燥。

10.因为印刷机或纸张的温度可能太低并会延缓油墨干燥，在印刷前预处理纸张。

11.记住由ReflexBlue构成的油墨延长干燥时间。与油墨供应商探讨一下。

12.在运转或更换作业前要有足够的干燥时间。

13.使用红外干燥来加速油墨干燥。

14.记住用于薄膜印刷的油墨会在几小时内在坚韧的薄膜上固定并硬化。

而且，最好的行动方案就是同油墨供应商讨论作业和要使用的纸张。一些油墨干燥问题是不适当的载体的结果，它导致了低氧化过程或可利用的催化剂的缺乏。通过在催化剂中结合更多的油或醇酸树脂，或通过完全干燥材料的使用可以提高氧化速度，例如亚麻籽油或桐油，代替半干油，例如大豆油。

转载于印刷耗材行业网