分切机操作及维修保养记录表

| 序号 | 工序 | 操作规程 | 常见故障现象 | 故障原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开 机 | 打开电源开关 | 开机无反应 | 主电源未开 | 打开主电源 |
|  |  | 检查过膜轴转动是否灵活，无阻力，顺畅 | 膜划伤 | 过膜轴转动不灵活，卡住 | 换轴承，加润滑油，清理轴承 |
|  |  | 检查橡胶轴棍是否有划伤，毛刺突出 | 膜面划伤 | 轴棍被刀片，尖锐物划伤 | 调换，修平 |
| 2 | 开 机 设 定 | 按照计划单的膜规设置分切参数 |  |  |  |
|  |  | 根据卷绕机器允许最大直径设定半径 | 直径过大 | 设置直径过大 | 注意各分切机最大允许直径 |
|  |  | 根据膜宽安装单面刀片 | 刀片及时更换，刀与膜距离远 | 刀片未装到位 | 调整刀片与金属膜距离 |
|  |  | 校验刀片间距离是否一致 | 屏蔽带联居中 | 刀块不对 | 换刀块 |
|  |  | 固定刀片架两端螺丝，防止刀片松动 | 膜划伤 | 刀片松动 | 检查刀片松紧 |
| 3 | 上 膜 | 根据计划单领取半成品金属膜 | 起鼓，起皱，打折，划伤， | 原膜问题 | 切掉报废不合格成品膜或退货处理 |
|  |  | 金属膜首检（方阻，厚度，粘合性，划伤，氧化） | 方阻偏大，发黑 | 外层容易氧化 | 撕掉几层后再检查，有无发黑，发花等氧化 |
|  |  | 将汽涨放卷轴穿过原膜，并打足气 | 原膜打滑 | 汽胀轴漏气，汽不足 | 重新打汽，检查是否漏气，漏气要换新轴 |
|  |  | 放卷轴两端固定在机器放卷轴定位处，并卡牢 | 轴承有异响 | 轴承没有完全卡牢 | 放卷轴放到位，充分卡牢 |
|  |  | 打开刀架，注意刀片，一定不要划伤身体。 | 划伤手指 | 小心碰刀口 | 小心谨慎 |
|  |  | 金属膜按顺序穿过各过膜轴 | 金属膜里外方向错误 | 穿错膜 | 按照顺序穿过各过膜轴 |
|  |  | 按点动按钮，使机器缓慢转动 | 金属膜断 | 开始速度过快 | 开始速度缓慢，逐渐加快 |
|  |  | 待金属膜平面展开后，放下刀架 | 金属膜断 | 刀架过早放下 | 待金属膜伸展开后放刀架 |
|  |  | 将切开的金属膜对称平整缠绕在两收卷轴上 | 环子松动，规格不对 | 环子固定不牢，规格错 | 紧固环子，检查规格 |
| 6 | 运 转 | 机器调到自动，缓慢启动机器，稳定后加速 | 收卷膜两边的废膜脱杠 | 太窄，易偏移 | 隔一定的距离垫少部分废品膜，防止偏移 |
|  |  | 检查刀片是否有松动，划伤金属膜 | 膜有划伤 | 刀架松动，刀片偏移 | 重新调整刀片架 |
|  |  | 检查两收卷轴两端，一定要卡牢，防止移动 | 膜晃动 | 安装不到位 | 卡牢，安装到位置 |
|  |  | 可以用手轻拍膜来检查张力 | 张力过紧，过松 | 张力不合理 | 调整张力 |
|  |  | 生产中要开启光电跟踪仪 | 设备有异响 | 轴承损坏或装配位置偏移 | 请机修工修理 |
|  |  | 生产中速度适中，严禁开高速 | 异响，影响机器寿命 | 速度过快 | 速度适中，避免过高速 |
| 7 | 卸 膜 | 松开收膜卷两端的卡位，老机器要抬起收膜轴 | 避免碰撞 | 重量很重，取下时注意 | 小心取下 |
|  |  | 用刀片切断金属膜，取下收卷轴 | 划伤环子和塑胶轴辊 | 硬物划伤 | 避免划伤 |
|  |  | 要在平整的桌面卸膜，避免碰撞 | 撞伤膜端面 | 撞伤 | 轻拿轻放 |
|  |  | 切忌用刀片或硬物划伤割伤各轴辊 | 硬物划伤塑胶表面 | 硬物划伤 | 避免用硬物，刀片划伤轴辊 |
|  |  | 每种规格做好标识，分类摆放，屏蔽带朝下 |  |  |  |

查看更多薄膜资料请进QQ空间:291093932,您可能还喜欢些内容
《塑料薄膜行业终极参考资料宝典》
《BOPP企业生产全攻略实战密码》