LDPE低密度聚乙烯树脂的生产方法和性能及用途介绍

a.生产方法：以高纯度乙烯为原料，有机过氧化物为引发剂，在200～250MPa压力及170～265℃温度条件下，在管式或釜式反应器中聚合得到粉状聚合物，在挤压造粒时加入具有防老化、夹滑、开口等性能的各种助剂，经挤压、造粒、包装即得成品。
b.产品性能：无嗅、无味、无毒，乳白色，表面无光泽的蜡状物颗粒，相对密度0.9165～0.9300。具有优良的介电性能、耐化学腐蚀及耐低温性能，韧性强，耐冲击，有极好的热塑性，易于成型。
c.用途：可以注塑、挤塑、吹塑、大棚膜等加工方法制备各种容器、塑料日用品及工农业管道、管件和各种板材；可制备农业秧用薄膜及药品、食品包装等薄膜制 品；可用于炮弹保护套、机油壶等，电线、电缆的绝缘层，护套及电器绝缘零件；还可用于纸张涂层复合、防腐、喷涂及各种工艺美术、塑料花等制品。
d.包装及储运：采用内衬塑料袋，外套聚丙烯编织袋缝口包装，每袋净重25kg。储存于清洁、干燥，并有良好消防设施的仓库中，储存于室温条件下，防止阳 光直接照射，不得露天堆放。不得与沙土、金属、煤等易污染物混合装运，严禁与易燃品混装，应使用专用车或车内清洁干净的货车，敞车运输必须使用蓬布，注意 防止在阳光下曝晒或雨淋。

## BOPP薄膜

关于BOPP薄膜，PP论坛更多推荐

- 1）微型网状结构提升BOPP薄膜的性能

- 2）烟用包装BOPP薄膜的现状及发展趋势

- 3）BOPP预涂膜覆膜常见问题及解决办法

- 4）BOPP膜应用介绍

- 5）BOPP塑料(聚丙烯)塑料薄膜在盒烟包装中应用发展综述

- 6）BOPP烟膜热封性能的研究

- 7）电晕处理于BOPP薄膜加工上的应用

- 8）BOPP抗静电剂

- 9）BOPP 薄膜生产中的功能母料

- 10）概述BOPP功能性薄膜生产技术开发情况

- 11）国产双向拉伸BOPP生产线拉膜成功经验总结

- 12）如何分析冷饮行业BOPP珠光膜出现分层问题与解决办法

- 13）BOPP宽幅线珠光膜生产工艺研究

- 14）关于BOPP光膜

- 15）BOPP珠光膜的特点、用途和参数

## PET薄膜

关于PET薄膜，PP论坛更多推荐

- 1）新型PET流延薄膜生产线

- 2）添加高比例回收料的PET薄膜

- 3）关于BOPET差异化、功能化薄膜的应用与发展浅析

- 4）PET 瓶片的种类与工艺

- 5）共聚聚酯PETG的介绍

- 6）如何区分高温PET和低温PET

- 7）可热封BOPET薄膜的制造工艺

- 8）PET清洗配方

- 9）BOPET膜

- 10）中国最大太阳能PET薄膜项目落户江苏南通

- 11）PET薄膜的新用途

- 12）表面涂层法可提高PET薄膜阻隔性及其它性能

- 13）PET镭射膜的特点

- 14）韩国SKC在江苏南通PET薄膜生产项目正式开工

- 15）PE磨砂与PE消光有什么区别

## PVC薄膜

关于PVC薄膜，PP论坛更多推荐

- 1）浅谈PVC标签的异形瓶收缩制造工艺

- 2）PVC材料的典型用途

- 3）PVC的生产工艺

- 4）PVC塑料加工基础知识

- 5）PVC塑料的化学和物理性能指标简介

- 6）PVC热收缩膜简介

- 7）聚氯乙烯 PVC

- 8）PVC 收缩套标签在饮料包装业中的突起

- 9）药品铝箔与PVC热封强度测试

- 10）POF与PVC热收缩膜单位面积重量对较表

- 11）pvc包装薄膜所产生的环保问题

- 12）PVC包装薄膜问题

- 13）PVC热收缩薄膜发展概况

- 14）PVC热收缩薄膜的应用分析

- 15）非PVC医用流延薄膜的研发与应用

## PE薄膜

关于PE薄膜，PP论坛更多推荐

- 1）XPE性能介绍

- 2）PE收缩彩膜

- 3）聚乙烯(LDPE)吹塑薄膜生产过程中的问题和解决方法

- 4）PE塑料的基本介绍

- 5）高压PE再生塑料的加工造粒过程

- 6）聚乙烯PE的注塑成型工艺

- 7）交联改性PE再生料加工成型方法

- 8）PE膜特性解析

- 9）HDPE工艺技术进展

- 10）高密度聚乙烯(HDPE)知识介绍

- 11）LDPE高低密度聚乙烯和HDPE高密度聚乙烯的性能差别

- 12）聚乙烯(PE)薄膜的特性与处理方法

- 13）LDPE(高压低密度聚乙烯)的特性与用途价格工艺

- 14）HDPE/LLDPE/POE薄膜性能的研究

- 15）LLDPE薄膜的性能及典型物理性能参数

- 16）茂金属改性PE薄膜

- 17）ElitemLLDPE吹塑薄膜的性能参数

- 18）PE保护膜性能指标

- 19） PE塑料薄膜的吹膜成型工艺知识

## CPP薄膜

关于CPP薄膜，PP论坛更多推荐

- 1）包装技术：CPP膜的用途与发展

- 2）CPP薄膜于热封层中使用温度及强度乃重要性能

- 3）浅谈影响cpp塑料薄膜性能的主要因素

- 4）CPP油墨

- 5）CPP薄膜

- 6）流延聚丙烯薄膜(CPP)

- 7）CPP材料和薄膜特性

- 8）CPP薄膜的市场前景

- 9）CPP薄膜的生产设备

- 10）如何详细区分CPP薄膜

- 11）CPP镀铝膜典型性能指标介绍

## PVA薄膜

关于PVA薄膜，PP论坛更多推荐

- 1）PVA涂布型阻隔性包装薄膜

- 2）改性PVA高阻隔薄膜的特征和应用

- 3）耐水改性PVA涂布膜高阻隔包装新材料

- 4）水溶性(PVA)塑料包装薄膜的现状及其展看

- 5）PVA高阻隔涂布液、涂布膜

- 6）改性PVA涂布膜与各种高阻隔薄膜之对比

- 7）PVA涂布液

- 8）PVA纳米涂层材料引导高阻隔包装市场

- 9）耐水改性PVA高阻隔涂布复合膜

- 10）改性聚乙烯醇(PVA)涂布复合薄膜的应用

- 11）论水溶性PVA薄膜优势及发展前景

- 12）分析水溶性PVA薄膜生产及在软包装上应用

- 13）高科技水溶性(PVA)塑料包装薄膜的现状及其展望

- 14）水溶性(PVA)塑料包装薄膜的现状及其展望

## 柔版印刷

关于柔版印刷，PP论坛更多推荐

- 1）什么是柔版印刷机

- 2）塑料薄膜柔版印刷的质量控制

- 3）浅谈水性柔版印刷在瓦楞纸板中的应用

- 4）柔版印刷使用油墨刮刀应注意什么

- 5）柔版印刷刮墨刀安装步骤

- 6）试论薄膜凹印与薄膜柔印之成本对比

- 7）塑料包装中柔印和凹印的现状及发展

- 8）塑料薄膜柔印工序质量控制

- 9）塑料薄膜柔印色序的安排

- 10）柔印机产品的适合性

- 11）柔印机的定量供墨系统

- 12）柔印油墨

- 13）柔印的发展

- 14）机组式柔印机的优势和劣势

- 15）选购柔印设备之我见

## 镀铝薄膜

关于镀铝薄膜，PP论坛更多推荐

- 1）复合镀铝膜常见问题分析及相关标准

- 2）镀铝膜生产工艺简介

- 3）铝箔及镀铝膜复合过程中的故障分析

- 4）浅析影响镀铝膜复合强度诸因素

- 5）油墨与复合镀铝膜白点现象

- 6）镀铝膜的基本性能

- 7）镀铝膜干式复合应用中的常见问题及解决办法

- 8）镀铝膜转移现象分析

- 9）镀铝膜专用粘合剂的应用

- 10）镀铝膜专用水性上光油

- 11）茂名石化推出镀铝膜专用料

- 12）镀铝膜技术性能

- 13）镭射镀铝膜介绍及分类

- 14）转移法真空镀铝膜

- 15）真空镀铝膜的制作工艺、质量问题及运输注意事

- 16）真空镀铝膜耐曲揉性(揉搓性)检测

- 17）镀铝膜复合用水性胶粘剂的制备与性能研究

- 18）真空镀铝膜原理、特点、工艺及检验标准

- 19）CPP镀铝膜典型性能指标介绍

- 20）镀铝纸镀铝膜典型性能指标介绍

- 21）镀铝膜在复合软包装中的应用简介

## 镀铝纸

关于镀铝纸，PP论坛更多推荐

- 1）镀铝纸

- 2）激光全息镀铝纸印制的问题及特点分析

- 3）镀铝纸胶印适性和工艺难点

- 4）真空镀铝纸的应用

- 5）镀铝纸——包装界的绿色追求

- 6）浅谈绿色包装材料中的真空镀铝纸

- 7）激光全息镀铝纸印制工艺

- 8）真空镀铝纸在包装材料中的突出之处

- 9）真空镀铝纸的工艺

- 10）真空镀铝纸存在的不足之处

- 11）真空镀铝纸与薄膜的气体透过率测试方法

- 12）镀铝纸镀铝膜典型性能指标介绍

## 油墨刮刀

关于油墨刮刀，PP论坛更多推荐

- 1）凹版印刷中油墨刮刀对印刷品质量影响

- 2）油墨刮刀使用事项

- 3）油墨刮刀在塑料凹印中的应用

- 4）油墨刮刀在凹印机中的正确应用

- 5）油墨刮刀故障排除指南

- 6）凹印油墨刮刀的选用

- 7）油墨刮刀正确的安装方法

- 8）油墨刮刀压力的主要作用

- 9）丝网印刷机的新型油墨刮刀技术

- 10）油墨刮刀的种类及应用

- 11）凹印中如何调整油墨刮刀

- 12）浅析油墨刮刀与凹印质量问题的产生原因

- 13）什么是双刃油墨刮刀?

- 14）油墨刮刀-金属刀及橡塑刀的特点及应用

- 15）油墨刮刀专用钢带

- 16）油墨刮刀压力的调整技巧

- 17）油墨刮刀印刷的功能

- 18）使用油墨刮刀应注意甚麽

- 19）油墨刮刀片介绍

- 20）软包装凹印中油墨刮刀的使用体会

- 21）油墨刮刀的精密在印刷中的应用

- 22）凹印机油墨刮刀调整方法

- 23）凹印中油墨刮刀的运用知识

- 24）油墨刮刀的安装与角度设置

- 25）浅说油墨刮刀

## 凹版印刷

关于凹版印刷更多话题，PP论坛更多推荐

- 1）影响溶剂型凹版印刷油墨黏度的因素

- 2）塑料凹版印刷、软包装复合常见问题及分析

- 3）凹版印刷搅墨棒的选择

- 4）塑料凹版印刷中质量问题及解决方法

- 5）凹版印刷中油墨刮刀对印刷品质量影响

- 6）塑料薄膜凹版印刷中浅网部分的质量控制

- 7）珠光粉在凹版印刷中的合理应用

- 8）凹版印刷中发虚和晕圈现象的排除

- 9）凹版印刷油墨的产品说明、生产工艺、加工流程

- 10）塑料凹版印刷八大因素

- 11）凹版印刷质量问题---凹印色差

- 12）凹版印刷质量问题---凹印墨点污染

- 13）凹版印刷质量问题---实地水波纹与暗调并级

- 14）凹版印刷质量问题---高光小网点缺失

- 15）凹版印刷质量问题---糊版

- 16）凹版印刷的优势

- 17）七色凹版印刷机张力控制系统的改造

- 18）凹版印刷在印前控制工序的操作要点

- 19）凹版印刷如何使用计算机配色

- 20）凹版印刷装饰性纹理常见种类及特点

## 预涂膜

关于预涂膜更多专业文章，PP论坛 精心推荐

- 1）BOPP预涂膜覆膜常见问题及解决办法

- 2) 影响预涂膜覆膜质量的因素和水性覆膜工艺生产常见问题

- 3) 试谈预涂膜对胶订封面装订适性的影响

- 4) 预涂膜工艺的技术参数有哪几项？

- 5) 预涂膜的分切操作内容是什么？

- 6) 预涂膜的收卷操作内容是什么？

- 7) 预涂膜的输送印刷品操作内容是什么？

- 8) 预涂膜的放料操作内容是什么？

- 9) 预涂膜的工艺操作分哪几步骤？

- 10) 按成品、幅宽分类，热熔胶预涂膜可分为哪几种?

- 11) 影响预涂膜覆膜质量的主要因素

- 12) 预涂膜纸塑复合工艺探讨

## PVDC

关于PVDC更多专业文章，PP论坛 精心推荐

- 1）PVDC涂布型阻隔性包装薄膜

- 2) PVDC在冷却肉包装中的应用

- 3) PVDC多层复合耐高温蒸煮袋及共挤流延技术的进展

- 4) 多层共挤PVDC高阻隔薄膜

- 5) PVDC多层共挤高阻隔吹塑薄膜的特性与应用

- 6) 浅谈七层共挤PVDC薄膜与七层共挤高阻隔性薄膜

- 7) PVDC多层共挤高阻隔吹塑薄膜的性能和应用

- 8) PVDC多层复合耐高温蒸煮袋及共挤流延技术的进展

- 9) 环保高阻隔PVDC涂布膜KOPP薄膜

- 10) PVDC涂布过程常见质量缺陷的原因及对策

- 11) PVDC优越于传统塑料薄膜

- 12) PVDC类材料(聚偏氯乙烯)

- 13) PVDC涂层对薄膜阻气及防潮性的影响

## 干式复合

关于干式复合更多专业文章，，PP论坛 精心推荐

- 1）干式复合软包装产生气泡成因与对策

- 2) 干式复合机中干燥方式介绍

- 3) 塑料薄膜干式复合粘边怎么解决？

- 4) 干式复合机的工作原理

- 5) 如何控制干式复合的张力

- 6) 干式复合机避免成品产生气泡的方法

- 7) 干式复合机避免成品黏结不牢的方法

- 8) 干式复合粘合剂的选用方法

- 9) 软包装干式复合膜粘接力降低、剥离度不良的成因及对策

- 10) 干式复合，如何远离水分的困扰﹖

- 11) 软包装干式复合剥离强度的影响因素分析

- 12) 食品包装干式复合的应用与胶粘剂的发展

- 13) 解读干式复合技术的基材及油墨的选用

- 14) 干式复合加工过程中的张力控制对产品质量的影响

- 15) 学术·浅谈对干式复合工艺的质量管理

- 16) 干式复合中剥离强度差的问题简析

- 17) 干式复合成品中避免成品起皱的方法

- 18) 干式复合成品中避免成品黏结不牢的方法

- 19) 干式复合机之粘合剂的选用方法

- 20) 软包装干式复合拖墨故障分析

- 21）镀铝膜干式复合应用中的常见问题及解决办法

- 22) 干式复合过程中上胶量与成本控制技巧

- 23）铝塑复合软包装材料干式复合的工艺控制

- 24）谈谈干式复合工艺

- 25）干式复合工艺控制要点

## 多层共挤工艺

关于多层共挤更多专业文章，PP论坛 精心推荐

- 1）多功能多层共挤复合包装薄膜的发展趋势

- 2）国内多层共挤吹膜机械生产方向的要点

- 3）多层共挤吹膜机的使用范围

- 4）多层共挤薄膜吹膜机性能优点

- 5）多层共挤流延工艺已经成为规模化生产应用的必然选择

- 6）多层共挤流延膜的生产工艺与应用

- 7）多层共挤薄膜的新概念

- 8）多层共挤复合热封材料的应用

- 9）多层共挤PVDC高阻隔薄膜

- 10）我国多层共挤吹膜机械生产要点

- 11）多功能多层共挤复合包装薄膜的发展趋势

- 12）PVDC多层共挤高阻隔吹塑薄膜的特性与应用

- 13）国外多层共挤吹塑薄膜关键设备状况

- 14）浅谈多层共挤薄膜的应用

- 15）多层共挤复合薄膜用原料的选择

- 16）多层共挤薄膜技术新进展

- 17）多层共挤吹塑薄膜设备发展纵览

- 18）谈谈国产的“多层共挤吹膜”设备的发展

- 19）我国多层共挤技术现状

- 20）非PVC多层共挤输液膜影响碳酸氢钠pH值

- 21）多功能多层共挤复合包装薄膜的发展趋势

- 22）巴顿菲尔多层共挤吹膜设备简介

- 23）多层共挤高阻隔薄膜的技术难点及解决方案探讨

- 24）PVDC多层共挤高阻隔吹塑薄膜的性能和应用

- 25）多层共挤流延膜挤出技术

## 吹塑薄膜

关于吹塑薄膜更多专业文章，PP论坛 精心推荐

- 1）聚丙烯和聚乙烯的共吹塑薄膜

- 2）PVDC多层共挤高阻隔吹塑薄膜的特性与应用

- 3）聚乙烯(LDPE)吹塑薄膜生产过程中的问题和解决方法

- 4）聚乙烯吹塑薄膜成型

- 5）多层共挤吹塑薄膜设备发展纵览

- 6）PVDC多层共挤高阻隔吹塑薄膜的性能和应用

- 7）LDPE和LLDPE吹塑薄膜生产工艺以及常见故障介绍

- 8）国外多层共挤吹塑薄膜技术

- 9）低密度聚乙烯吹塑薄膜生产工艺及常见故障分析

- 10）线性低密度聚乙烯吹塑薄膜成型故障的排除

- 11）高压聚乙烯吹塑薄膜提高产量质量的实践

- 12）聚乙烯吹塑薄膜成型

- 13）FFS袋用吹塑薄膜的生产技术和产品性能

- 14）LDPE和LLDPE吹塑薄膜生产工艺

- 15）LDPE、LLDPE吹塑薄膜生产工艺及常见故障分析

- 16）LDPE吹塑薄膜生产工艺及基本技术要求

- 17）LDPE吹塑薄膜生产工艺的控制要点

- 18）LDPE吹塑薄膜生产工艺及常见故障分析

- 19）如何提高吹塑薄膜的收卷质量

- 20）多层共挤吹塑薄膜设备发展纵览

## 高温蒸煮袋

关于耐高温蒸煮膜袋，PP论坛更多精心推荐

1）高温蒸煮袋的生产结构、工艺、应用及发展前景

2）耐135℃高温蒸煮用复合膜胶黏剂的配方工艺

3）高温蒸煮袋的生产工艺及注意事项

4）高温蒸煮袋的生产工艺及注意事项

5）PVDC塑料开辟耐高温蒸煮食品包装材料新天地

6）耐高温蒸煮袋的制造工艺

7）高温蒸煮膜综述

8）高温蒸煮袋的生产工艺及相关问题

9）高温蒸煮袋检测方法

10）PVDC多层复合耐高温蒸煮袋及共挤流延技术的进展

11）耐高温蒸煮袋结构与选材和工艺探讨

12）可用于高温蒸煮包装的透明镀铝薄膜浅析

13）PVDC多层复合耐高温蒸煮袋及共挤流延技术的进展

14）耐高温蒸煮袋结构与选材和工艺探讨

15）耐高温蒸煮袋(高温蒸煮袋)主要优点

## 铝箔

关于铝箔更多专业文章，PP论坛更多推荐

1）铝箔包装的发展前景

2）凹印铝箔套印的张力控制

3）铝箔胶带的主要功能有哪些

4）铝箔及镀铝膜复合过程中的故障分析

5）铝箔封口膜的应用及其特点

6）高温铝箔复合袋剥离强度差原因分析及解决方法

7）铝箔在复合软包装中的应用

8）药品铝箔与PVC热封强度测试

9）铝箔纸多功能凹版印刷机

10）如何选择蒸煮包装袋用铝箔

11）软包装材料--铝箔

12）铝箔复合膜

13）铝箔袋包装

14）药用铝箔材质及其检验

15）铝箔材料质量及其检测方法

16）铝箔凹印材料及保护层、粘合层质量检测技术

17）铝箔粘合层涂布质量差异及热封强度质量检测方法

18）铝箔保护层质量的检测方式

19）软包装铝箔检测方法

20）铝箔复合材料阻隔性能的检测

21）铝箔复合材料阻隔性能检测时的注意事项

22）铝箔复合包装的整体密封性

23）真空镀铝箔金属转移剂及其制造工艺

24）铝箔及镀铝膜复合过程中的故障及对策

## 热收缩膜

关于热收缩膜更多问题，PP论坛精心推荐

1）热收缩膜标签的印前处理和印刷工艺

2）包装热收缩膜的质量如何吸引厂家青睐

3）POF环保型热收缩膜收缩率的测定

4）热收缩膜标签的印刷及应用前景

5）POF热收缩膜性能指标

6）POF热收缩膜的高聚物分子链拉伸定向原理设计

7）PVC热收缩膜简介

8）热收缩膜包装技术应用

9）热收缩膜的几大优势

10）日化包装热收缩膜的选择探索

11）收缩膜与缠绕膜的区别 | 热收缩膜

12）热收缩膜标签的印刷及应用分析(1)

13）PVC热收缩膜

14）包装热收缩膜--热收缩性能检测

15）POF与PVC热收缩膜单位面积重量对较表

16）包装热收缩膜--机械性能检测

17）包装热收缩膜--摩擦系数检测

18）热收缩膜包装技术

## 水性油墨

关于水性油墨更多专业信息，PP论坛精心推荐

1）水性油墨环保安全特性

2）水性油墨最佳配比

3）浅谈机印水性油墨现状及潜在市场

4）什么是水性油墨

5）浅谈：水性油墨的特点及使用

6）水性油墨最佳配比

7）水性油墨改变印刷格局

8）水性油墨在印刷成本上的优势

9）水性油墨在纺织品印花中的应用要求

10）环保型耐高温丝印水性油墨的研究与应用

11）使用水性油墨要注意的问题

12）影响水性油墨粘度的三大因素

13）水性油墨受青睐 行业市场前景广阔

14）浅谈柔印水性油墨的干燥问题

15）水性油墨特点及应用中要注意的问题

16）表面活性剂对水性油墨胶体稳定性的影响

17）关于水性油墨系统基本知识浅谈

18）水性油墨和墨水有什么区别?

19）水性油墨不稳定性的三方面表现

20）丝印水性油墨的研究与应用

21）尼龙丝印水性油墨

22）水性油墨在印刷成本上的优势

23）水性油墨使用范围及其使用技巧

24）水性油墨中的助剂详细介绍

25） 水性油墨的环保指数

## 凹版印刷机

关于凹版印刷机更多专业信息，PP论坛精心推荐

1）凹版印刷机在减污和节流上的优势

2）浅析凹版印刷机张力控制的原理

3）改造凹版印刷机进行纸上印胶的实践

4）凹版印刷机主要结构特点

5）在减污和节流上凹版印刷机的优势

6）照像凹版印刷机种类和结构

7）雕刻凹版印刷机

8）卷筒料凹版印刷机的分类

9）电子轴电脑凹版印刷机简介

10）凹版印刷机喷墨的五大注意事项

11）从凹版印刷机的技术术角度选购凹印机

12）凹版印刷机的发展改进

13）凹版印刷机介绍

14）烟包专用机组式凹版印刷机

15）经济型中速凹版印刷机

16）单色凹版印刷机

17）凹版印刷机常见故障排除

18）七色凹版印刷机张力控制系统的改造

19）铝箔纸多功能凹版印刷机

20）凹版印刷机堵版原因及解决方法

21）套印误差大都是凹版印刷机印刷中的常见缺陷

## 分切机

关于分切机更多专业信息，PP论坛精心推荐

铝箔分切机

高速分切机的技术参数

盘纸分切机

盘纸分切机使用常见问题及其注意事项

薄膜分切机向数字化方向发展

分切机使用技巧

简述分切机操作时需要注意的有关事项

分切机分切异常情况及处理

分切机的发展方向

卷筒纸分切机的优势分析

卫生纸分切机和盘纸分切机的区别

分切机的分类及特点

操作分切机的工艺要求

分切机的安全操作规程

电脑分切机有那些特点

电脑分切机的技术参数

解决分切机爆筋现象的方法

## 无溶剂复合工艺

关于无溶剂复合工艺更多专业信息，PP论坛精心推荐

对无溶剂复合的常见认识误区

无溶剂复合即将迎来一个大发展的时代

无溶剂复合中胶水和油墨的选择

无溶剂复合中基材的检测

无溶剂复合应用技术及控制

环保的无溶剂复合将成为主流复合工艺

无溶剂复合机市场现状

无溶剂聚氨酯胶粘剂及复膜技术的研究

软包装用无溶剂复合技术和胶粘剂简介

无溶剂双组份聚氨酯复合粘合剂技术的应用

无溶剂复合机适用材料

无溶剂型聚氨酯复合黏合剂符合环保要求

软包装用无溶剂复合技术和胶粘剂

无溶剂型双组分聚氨酯胶粘剂

双组份无溶剂聚氨酯复合薄膜粘合剂的应用前景分析

无溶剂复合助塑料软包环保

无溶剂复合技术的特点及应用

无溶剂型聚氨酯胶粘剂

无溶剂复合工艺探讨

## 粘合剂

关于黏合剂更多专业信息，PP论坛精心推荐

溶剂双组份聚氨酯复合薄膜粘合剂开发应用

干式复合用粘合剂的种类，调配，涂布工艺

我国软包装复合粘合剂环保

水性聚氨酯粘合剂及其在干法复合中的应用

环保型无粘合剂食品包装膜的技术研究

Celvolit1408——应用于BOPP薄膜与纸张粘接用的高性能粘合剂乳液

无溶剂双组份聚氨酯复合粘合剂技术的应用

水性聚氨酯粘合剂及其在干法复合中的应用

干式复合粘合剂的选用方法

大力推广绿色环保的食品软包装复合粘合剂产品

食品包装复合粘合剂现状及对策

复合软包装粘合剂

包装用粘合剂包装技术

双组份无溶剂聚氨酯复合薄膜粘合剂的应用前景分析

在无粘合剂时如何提高挤出复合膜剥离牢度

干式复合机之粘合剂的选用方法

镀铝膜专用粘合剂的应用